ПЕРЧАТКИ, НИТРИЛ, КРАГИ
Защитные свойства:
К50 – для защиты от кислот концентрации не более 50%.
Щ40 – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%).
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания).
Мп – для защиты от проколов и/или порезов. Нм – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел.
Нс – для защиты от сырой нефти.
Эс – для защиты от воздействия статического электричества.
Защита от механических воздействий:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов).
Стойкость к порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2).
Стойкость к разрыву: уровень 1 (10 Н).
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н).
Технические характеристики
Назначение: для защиты от общепроизводственных загрязнений, механических воздействий, ограниченная стойкость к маслам, кислотам и щелочам
Сезонность: всесезонный
[bookmark: _GoBack]Способ фиксации: свободный край
Материал: нитрил, хлопок
Количество нитей: 13
Класс вязки: 13
Вес нетто: 0.125 кг
Длина перчаток: 235 мм
Цвет: синий/белый
Описание:
100% хлопковая основа с полным нитриловым покрытием. 
Манжета – крага. 
Герметичные, имеют высокие показатели защиты при длительном сроке службы. 
Стойкость к слабым растворам кислот, маслобензостойкость. 
Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013
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