 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
 
 Изделие Бирка маркир. 90 х 110, 1 отв. предназначено для маркировки готовой продукции методом термотрансферной печати с последующим навешиванием изделия на обвязочный материал готовой продукции. Изделие должно соответствовать следующим характеристикам: 
 
1. Бирки прямоугольной формы с двумя отверстиями и «плечиками» (фасонные просечки на углах, предназначенные для идентификации единицы изделия печатной техникой) последовательно располагаются друг за другом и образуют перфорированную непрерывную ленту определенной длины.  Перфорация должна обеспечивать легкое (без коробления и разрывов материала не по линии перфорации) отделение бирки от бирки после печати и, одновременно, не допускать самопроизвольный (без приложения поперечных сил) разрыв ленты изделий при переработке (термотрансферная печать, сматывание в рулон). Лента наматывается на картонную втулку (шпулю) заданного диаметра. Длина ленты определяется количеством изделий (намоткой).  
2. Материалом для изделия служит белая сверхпрочная пленка, произведенная на основе композиций промышленного полиимида. Пленка представляет из себя монолитный центральный слой (фольгу), покрытую с обеих сторон слоями, дружественными всем современным методам печати/маркировки. Пленка способна выдерживать (сохранять форму и размеры) при температуре до 150˚С. Основные физические свойства пленки приведены в нижеследующей таблице: 
	Толщина 
	125±5% 
	µm 

	Предел прочности 
	≥150 
	Mpa 

	Коробление при нагреве (150˚С, выдержка 30 минут) 
	≤0.5 	 
	% 

	Удлинение при разрыве 
	≥80 
	% 


   
3. Изделие в рулонах, упакованных индивидуально в прозрачную стрейч-пленку, поставляется в картонных коробках с самоклеящимися ярлыками, содержащими следующую информацию: 
· Реквизиты производителя (адрес, ИНН\КПП, телефон, e-mail). 
· Артикул и наименование. Правила и способ хранения и транспортировки (международн. симв.). 
· Количество рулонов в коробке. 
· Дата изготовления. 
· Срок годности изделия 
· QR-код, содержащий всю вышеперечисленную информацию для автоматической обработки.  
