СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Изделие Бирка маркир. 90 х 110, 1 отв. предназначено для маркировки готовой продукции методом термотрансферной печати с последующим навешиванием изделия на обвязочный материал готовой продукции. Изделие должно соответствовать следующим характеристикам:

- Бирки прямоугольной формы с двумя отверстиями и «плечиками» (фасонные просечки на углах, предназначенные для идентификации единицы изделия печатной техникой) последовательно располагаются друг за другом и образуют перфорированную непрерывную ленту определенной длины.  Перфорация должна обеспечивать легкое (без коробления и разрывов материала не по линии перфорации) отделение бирки от бирки после печати и, одновременно, не допускать самопроизвольный (без приложения поперечных сил) разрыв ленты изделий при переработке (термотрансферная печать, сматывание в рулон). Лента наматывается на картонную втулку (шпулю) заданного диаметра. Длина ленты определяется количеством изделий (намоткой).

- Материалом для изделия служит белая сверхпрочная пленка, произведенная на основе композиций промышленного полиимида. Пленка представляет из себя монолитный центральный слой (фольгу), покрытую с обеих сторон слоями, дружественными всем современным методам печати/маркировки. Пленка способна выдерживать (сохранять форму и размеры) при температуре до 150˚С. Основные физические свойства пленки приведены в нижеследующей таблице:

| Толщина | 125±5% | µm |
| --- | --- | --- |
| Предел прочности | ≥150 | Mpa |
| Коробление при нагреве (150˚С, выдержка 30 минут) | ≤0.5 | % |
| Удлинение при разрыве | ≥80 | % |

- Изделие в рулонах, упакованных индивидуально в прозрачную стрейч-пленку, поставляется в картонных коробках с самоклеящимися ярлыками, содержащими следующую информацию:

- Реквизиты производителя (адрес, ИНН\КПП, телефон, e-mail).

- Артикул и наименование. Правила и способ хранения и транспортировки (международн. симв.).

- Количество рулонов в коробке.

- Дата изготовления.

- Срок годности изделия

- QR-код, содержащий всю вышеперечисленную информацию для автоматической обработки.